橡皮艇技术参数

1、外长≥3800mm，外宽≥1760mm，舷直径≥460mm，气室：4个，载人数：6-8人，船体周围有安全拉绳。

2、艇身材质：PVC夹网材质，经向拉伸强度≥85KN/m、纬向拉伸强度≥70KN/m、经向梯形撕裂强度≥340N、热空气老化(100℃x24h)拉伸强度降低率≤10%、粘着强度≥4kN/m。

3、★型深≥420mm，满载排水量≥800kg，船体净重≤70kg。

4、★安全要求：干舷≥285mm，静态稳性≥10°

5、★耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异常。

6、★气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa。

7、★性能要求：空载最大航速≥47km/h，载重75kg时，航速≥9km/h时，左转直径≤3m，右转直径≤3m。

8、★耐磨性：艇身PVC材质在≥12kpa压力下，经≥1000次循环摩擦后无明显变化；抗穿刺性≥130N。

9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。

10、艇底结构：船底深V型设计，水阻小。

11、艇体工艺：热融合双侧热压技术。

12、配置要求：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、坐板2块、脚踏充气泵1个、220V电动充气泵：适配于220V插电式电源，瓦数：1200w，充气压力9psi、船包1个、维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），安全绳索2根，D型钢制拉环6个，使用说明书1本，合格证1张。

13.橡皮艇提供由国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件并加盖制造商公章

资质证书：

1、产品通过中国船级社（CCS）检验认证，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书；

2、产品经过国家特种劳动防护用品质量检验检测中心出具的检测证书；

3、生产厂家拥有ISO9001质量管理体系认证证书；IS014001环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；

4、生产厂家经过国家海洋设备质量检验检测中心出具的检测证书；

5、生产厂家经过第三方（CNAS、CMA）质量检测报告证书；

6、生产厂家为3A级信用企业；